石墨盘根技术要点：

1、防冲刷密封填料，由上下两只被金属网包裹的高纯石墨复合填料和中间的高纯石墨组成

2、耐高温，耐高压，高密度13-D，不被介质冲坏，密封性非常稳定。

3、增强型石墨，填充特殊润滑材料以避免划伤阀杆

4、通过Shell SPE MESC 77/312 API622认证

5、盘根压缩率在22%~35%，回弹率＞20%