# 百矿新材料前处理药剂技术标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 属性 | 技术规格 | 单位 |
| 酸洗剂 | 游离酸 | 16.6-18.6 | ml |
| 无铬钝化剂 | 密度20℃ | 1.05-1.07 | g/cm3 |
| 总酸 | 9.9-11.1 | ml |
| 游离酸 | 3.4-4.2 | ml |
| 无铬钝化剂添加剂 | 密度20℃ | 1.01-1.03 | g/cm3 |
| 总酸 | 6.5-7.1 | c |
| 游离酸 | 0.7-1.3 | ml |
| 氟离子ppm | 625.0-685.0 |  |
| 脱脂剂 | PH（5%,20℃） | 9.8-10.3 |  |
| 总碱 | 3.4-4.0 | ml |
| 表面活性剂 | 浊点1% | 33.0-38.0 | ℃ |