产品技术要求

液压油技术要求

抗磨液压各项指标符合GB11118-2011，特别要符合以下指标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 质量指标 | 试验方法 |
| 品种代号 | | L-HM 46搞磨液压油（普通） |  |
| 粘度等级 | | 46 |  |
| 运动粘度 | 40℃ | 41.4~50.6 | GB/T265 |
| 0℃ | 不大于780 |
| 粘度指数 不小于 | | 85 | GB/T1995 |
| 闪点（开口）℃ | | 185以上 | GB/T3536 |
| 密封适应性指数 不大于 | | 30 | SH/T0305 |
| 机械杂质（% m/m） | | 无 | GB/T511 |