产品技术要求

导轨油技术要求

导轨油各项指标符合SH/T0361的要求。以下指标为重点。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 质量指标 | 试验方法 |
| 粘度等级 | 68 |  |
| 运动粘度 | 61.2~74.8 | GB/T265 |
| 外观 | 清澈透明 | 目测 |
| 闪点（开口）℃ | 160以上 | GB/T3536 |
| 机械杂质（% m/m） | 无 | GB/T511 |