**金属镁质量要求细则**

1. 质量要求表面断面清洁，不许有残留溶剂、氧化黑皮、夹渣泥土、飞边硫磺等存在，但允许有加工过的痕迹，每块重量7±0.5kg；

|  |
| --- |
| **金属镁降级扣款明细表** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Mg不小于  | 杂质元素（≤%）  |
| Fe | Si | Ni | Cu | Al | Cl | Mn | 其他单个杂质 |
| 99.90  | 0.04 | 0.02 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.005 | 0.03 | 0.01 |

 |
| 注明：1、交货的品种、质量等不符合合同规定的，买方有权选择是否降低标准使用或按等外品进行退货、换货或让步接收处理。 |