铝轮毂涂装工序油漆技术要求

经甲乙双方充分协商，乙方为甲方供应汽车铝轮色漆、稀释剂，特订立技术质量协议，以便共同遵守。

- 产品名称、规格和质量

  - 产品的名称、规格:

| 序号 | 品名 | 规格 | 包装规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色漆 |  |  |
| 2 | 稀释剂 |  |  |

  - 产品的技术标准

| 制板条件 |  | 铝板，手工喷涂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烘烤条件 |  | 150℃*15-25分钟（工件温度） |  |  |
| 序号 | 检测项目 |  | 检测指标 | 执行标准 |
| 1 | 主要材料 |  | 热固性丙烯酸树脂、颜料、铝粉、珠光粉、纤维素、助剂、溶剂等 |  |
| 2 | 储存稳定性 |  | 贮存条件下:一年 |  |
| 3 | 原漆外观 |  | 分散均匀，无沉淀结块、机械杂质 |  |
| 4 | 光泽 60°光泽仪 |  | 丽面漆≥90°，银粉、珠光漆≥70° |  |
| 5 | 不挥发份%（重量） |  | 22.3.0-25.3 % |  |
| 6 | 漆膜外观及颜色 |  | 平整光滑、与色板一致 |  |
| 7 | 厚度（测厚仪） |  | 10-15um |  |
| 8 | 硬度（三菱硬度铅笔H） |  | ≧H |  |
| 9 | 附着力 |  | Gt 0-1 | DIN EN ISO 2409 |
| 10 | 耐冲击性（表面清漆保护） |  | ≥90 | DIN 55996-1 B |
| 11 | 耐盐雾 |  | ≥200h | SF1 |
| 12 | 耐汽油性 |  | ≥24h | SF1 |
| 13 | 氯化铜-醋酸-盐雾试验（cass）（表面清漆保护） |  | 240h（CASS），无起泡，无变色。Gt0-1 | DIN 50021-CASS |

备注：

（1）、每批提供质检报告。

（2）、每批质检报告需包括烘烤条件。

（3）、稀释剂提供材料安全数据表。

（4）、保证稀释剂外观分散均匀，无机械杂质，与透明漆的配套性良好，不影响透明漆技术性能。

第二条 货物验收及异议的处理

1.检验频次：每批检验。合同期内半年送第三方检测机构进行检测至少一次，送第三方检测时通知供应商一同参与抽样和封样。供应商未按时参与的，视为同意处理措施或结果。

2.需方在来料检验时，内部检验项目如下：

1) 标识情况（生产批次、日期、保质期、保存条件）是否完整；

2) 包装有无破损；

3) 油漆外观；

4) 附着力（按GB/T 9286规定进行测试）；

5) 漆膜外观；

6)粘度（涂4杯）；

7)喷涂使用性能；

8)其它技术参数看供方提供的《质量检验报告》是否符合需方《油漆标准》。

3.检测方法：从同批油漆中任意抽取一桶进行油漆试喷。根据《油漆来料检验标准》，附着力（百格实验）按GB/T 9286规定进行测试，车轮漆膜附着力应达到或优于1级要求。硬度按GB/T 6739规定进行测试，车轮漆膜的铅笔硬度应达到或优于HB级。试喷结束后出具内部检测报告。在使用的过程中发现有不合格产品，需方有权限增加送检第三方。

4．若需方来料检验项目进行变更时，按变更后执行。

如因双方检测手段不同造成检验参数出现异议时，可请双方认可的具备国家认可资格的第三方进行检验。检验费用由责任方承担。

- 其它

1．本技术协议与采购合同具同等效力。

2．本技术协议设附加页，记载双方对协议内容的修改、变更和双方对此的确认信息，视为本协议的重要组成部份，与本协议具备相同的法律效力。

3．本技术协议未尽事宜由双方友好协商解决。

（以下无正文）