**木材技术参数**

一.材质要求：

（1）腐朽：不允许有腐朽的木材。

（2）裂纹：长方向的表面裂纹不得大于100mm, 横向裂纹小于1mm ，且每根木板上的裂纹不得超 过2条

（3）做到去皮修边。

（4）带裂纹木材占整批木材的比例应小于10％；

（5）树节: 所有木料上的树节不允许超过12个,任意长度为 1000mm 范围内的树节个数不得超过6个，且任何树节宽度（直径）应小于50mm 。

（6）虫眼：木材占整批木材的比例应小于5% ；

（7）弯曲； 横弯不得超过5mm;顺弯不得超过20mm ；弯曲度的木材占整批木材的比例应小于6%。