**钢带技术参数**

1.生产钢带必须是在经营范围内许可的，产品应符合国家标准和相关行业标准，有产品生产许可证和产品合格证。

2.外观质量：不得有裂痕、结疤、毛刺等，接头焊缝处不得有搭焊及错位，焊缝处的表面光滑。

3.采用Q235材质的普通热轧带钢，机械性能及技术要求应符合GB/T700规定。

5.钢带材料拉伸屈服强度不低于235MPa，钢带的形状、几何尺寸及力学性能应符合需求方选用的规格型号匹配。

6.质量证明书上应注明：产品名称和规格、钢材的钢号、批号、标准编号、检验出厂日期。