**技术要求：**

1. 双金属M42材质带锯条，锯条分为带体和锯齿两部分；
2. 带体硬度标准≧43HRV，锯齿硬度标准≧55HRV；
3. 齿尖材质要求为高速钢，带体材质要求为弹簧钢；
4. 带锯条型号为3820 X 27 X 0.9-3/4变齿；