- 一、二氧化锰粉

（一）执行标准：企业标准

（二）质量等级、规格型号要求：

物理和化学成分应符合下表要求

| 二氧化锰粉质量指标要求/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MnO2 | Fe | 100目过筛率 | 水分 |
| ≥25% | ≤6% | ≥90% | ≤10% |

- （三）质量验收规则：

- 1.抽检频次：每车次均需取样抽检。

2.货到需方后，过磅、取样按需方标准检验验收，化验结算按小数点后一位四舍五入计算。按月度加权平均品位结算。

（四）质量等级细则约定：

| 二氧化锰粉指标质量协议 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 指标要求 | 质量细则约定 |  |
| MnO2 | ≥25% | 每高于要求1% | 增加30元/吨度 |
|  |  | 每低于要求1% | 减30元/吨度 |
|  |  | 低于24% | 减50元每吨度 |
|  |  | 低于22% | 退货 |
| Fe | ≤6% | 每高于要求1% | 减10元/吨 |
| 100目过筛率 | ≥90% | 每低于要求1% | 减5元/吨 |
|  |  | 低于80% | 不予结算 |
| 水分 | ≤10% | 高于10% | 扣除多余部分 |