干燥机活性氧化铝

技

术

条

件

二○二四 年 十二 月

一.总则

1.1本技术条件仅适用于吉利百矿集团有限公司德保铝厂TY-120/TY-250干燥机吸附剂ϕ4～6mm活性氧化铝，最终交付使用等方面的技术条件。

1.2 供方保证提供符合需求方选择采用的国家标准、行业标准及企业标准要求；同时满足中国国家有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。

1.3 本技术条件所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时，按国家标准以及部颁标准。供方所提供的产品应完全符合本技术条件的要求，并有生产许可证及产品检验合格证。

- 二、环境条件

2.1  交通地理条件:

本项目位于广西自治区德保县马隘工业园，德保县位于广西西南部，东与田东县接壤，西、南与靖西临界，北与田阳、百色毗邻。县城距离南宁市255km，距离百色市129km。马隘镇位于德保县北部，距德保县城7km。德保县境内有G69 银百高速、S210 线、S213 线省道贯穿全县，全县乡乡、村村通公路，项目厂址位于G69银百高速以西约10km，S210 线以北约3km，厂区与S210 线直接相连。百色至靖西高速公路经由德保境内。S210 公路在距离厂区约60km 的田东祥周有互通立交桥与南（宁）昆（明）高速公路相通。田（东）德（保）铁路线已通车。工厂的对外交通条件优越。

2.2  自然条件:

——年平均气温         19.5℃

—— 最热月平均气温    25.7℃（7月）

—— 最冷月平均气温    11.1℃（1月）

—— 极端最高气温      37.1℃

—— 极端最低气温      -2.6℃

—— 年平均相对湿度    81%

—— 年平均降水量      1494.0mm

—— 日最大降水量      212.0mm

—— 年降水量集中在6～8月份，占总降水量的67%～73%

—— 年主导风向        东南风

—— 年平均风速        2.0m/s

—— 瞬时最大风速      16.0m/s

—— 年平均日照        1403.1h

—— 年蒸发量          1298.9mm

—— 年平均雷暴天气    63d

——厂区海拔高度:   680m

——地震烈度:     VI度

2.3车间环境条件:

2.3.1 每周7天，每天3班倒，每班8小时，设备持续运行。

2.3.2设备安装环境：两电解车间之间，露天室外，含有高粉尘，强磁场。

2.4供电、气、水条件

2.4.1供电条件:

高压			AC 10kV，50Hz

低压			AC 380V，三相，50Hz

AC 220V，单相，50Hz

2.4.2供气条件:压缩空气0.4～0.6MPa

2.4.3供水条件：工业用水水0.3～0.45MPa，温度：≤40℃

### 三、技术性要求

- 3.1活性氧化铝基本要求

- 3.1.1压缩空气干燥机的活性氧化铝为白色，球状多孔性物质无毒、无臭、不粉化、不溶于水。

3.1.2活性氧化铝为外观:白色球状，堆积密(g'cm3):0.68-0.75,强度(N/粒):>130,比表面(m2/g):≥280,孔容(cm3g)0.38-0.42,静态吸附容量(RH%):18。

- 3.1.3用于干燥机生产中干燥处理的气体空气，A、B塔吸附干燥器并联，A塔工作，B塔再生处理。相互交替工作和再生，以保证设备连续运行。

- 3.2产品性能保证值

- 3.2.1 活性氧化铝使用寿命≥5年，外观完整，无粉末。

- 3.3产品质保期

- 3.3.1 自验收合格之日起36个月。

- 3.4产品包装盒运输要求

- 3.4.1标的物包装规格：标的物净重25kg/袋的密封袋装，运输过程中要保证防水、防潮。

- 3.4.2标的物外包装标示清晰，标示内容至少包括产品名称、净含量、生产日期及批号、质保期、制造商厂地址。

- 四、规格型号

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活性氧化铝 | ϕ4～6mm | 按3.1要求 | Kg | 20000 |  |

- 五、供货周期要求

5.1交货期： 以合同为准。

5.2 交货地点：德保铝厂

5.3 交货方式：由供方全部配送到需方现场或仓库（需方指定），含运输，并根据本技术条件规定的标准进行验收，合格后交货，由供方卸货。

(以下无正文）