附件3：质量技术标准

- 铝钛硼合金技术质量标准

## 1.1 范围

本标准规定了铝钛硼的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和随行文件（质量证明书）等内容。

适用于新材料公司采购铝钛硼质量技术要求、质量检验及质量验证。

## 1.2 规范性引用文件

下列文件中，除正在执行的合同中有明确规定外；其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。该部分标准的引用，包括（但不限于）取样方法、检测方法、重复性、再现性、数值修约等规定要求。

GB/T 1196重熔用铝锭

GB/T 3199铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存

GB/T 3246.1变形铝及铝合金制品组织检验方法 第1部分：显微组织检验方法

GB/T 3246.2变形铝及铝合金制品组织检验方法 第2部分：低倍组织检验方法

GB/T 7999铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

GB/T 8170数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 17432变形铝及铝合金化学成分分析取样方法

GB/T 20975（所有部分）铝及铝合金化学分析方法

YS/T 275高纯铝锭

YS/T 665重熔用精铝锭

GB/T 27677-2017铝中间合金

## 1.3 技术要求

- 1.3.1 主要化学成分

铝钛硼合金采用牌号为Al99.70的重熔用铝锭作为原材料生产，重熔用铝锭的化学成分应符合GB/T 1196的规定；或采用相应纯度的铝锭作为原材料生产，其牌号和化学成分应符合YS/T 275或YS/T 665的规定。铝钛硼牌号和化学成分应符合GB/T 27677-2017的标准。主要化学成分应符合表1的规定。

表1：主要化学成分

| 牌号 | 化学成分(质量分数)/％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不大于 |  |  |  |
|  | Fe | Ti | B | V |
| AlTi5B1 | 0.30 | 4.5~5.5 | 0.8~1.2 | 0.20 |
| 注：1.表中的单个数值为元素质量分数的最高限。 2.分析数值的判定采用修约比较法，数值修约按GB/T 8170的有关规定进行。修约数位与表1中所列极限值数位一致。 |  |  |  |  |

- 1.3.2 外观质量

- 1.3.2.1 铝中间合金外观不准许存在夹渣、腐蚀、夹杂物、油污或任何异物等,允许有不影响使用的氧化膜褶皱或收缩裂纹存在。

- 1.3.2.2 铝钛硼要求为杆状或块状。

- 1.3.2.3 铝钛硼杆状长度要求：500mm，直径为9.5mm±0.3，每小包重量为20kg至25kg。

- 1.3.2.4 铝钛硼块状重量要求：100克/块、200克/块、350克/块、500克/块；每箱25kg包装。

- 1.3.2.5 在每小包的外包装上必须喷涂铝钛硼字样及单包重量。

## 1.4 检验规则

- 1.4.1 检测和验收

1.4.1.1 每批铝钛硼，供方需检测合格后，方可发货至需方。每批铝钛硼发货时，供方需随车提供检测报告，并得到需方的认可。

- 1.4.1.2 每批铝钛硼到货后，需方应逐批进行取样封存留样，且每季度至少对留样随机抽检一次。当发现检验结果与合同约定不符时，应及时向供方提出异议。供方在收到需方质量异常反馈后，应在3个工作日内进行处理，否则视为默认需方提出的异议和后续处理意见。

- 1.4.1.3 生产过程中出现相关质量问题时，若经验证为铝钛硼质量不合格所引起的，则应依据合同约定视同为供方违约，由供方承担相关责任并赔偿相应损失。情节严重的，取消其供应商资格，列入供应商黑名单。

- 1.4.1.4 必要时，需方可依据订货单（或合同）约定，进入供方现场对拟交货的产品进行供货前的抽查检验。

- 1.4.2 检验项目

每批应进行表1规定化学成分、外观质量、显微组织的检验。

- 1.4.3 取样和制样

1.4.3.1 取样时供需双方现场共同取样、封样（供方无法现场参与时，可委托运输司机与需方一起取样，供方须出具加盖公章的书面授权文件）。

1.4.3.2 每批次随机抽取1块铝钛硼，在铝钛硼任意部位切取试样；铝钛硼试样均等分为3份，一份需方验收检测，一份需方保存留底，一份备复检仲裁使用，一份样品共三块试样组成。

1.4.3.3 封存试样保存期限不少于3个月。

- 1.4.4 检验结果的判定

1.4.4.1 任一试样的化学成分不合格时,则判该批不合格。

1.4.4.2 任一产品的外观不合格时,判该锭、该卷或该捆产品不合格。

1.4.5 复检

1.4.5.1 供需双方在验收过程中就质量问题发生争议时，供方需在3个工作日内提出复检申请，用需方到货验收时封存样品进行复检。双方一起确认样品后，在广西百矿冶金技术研究有限公司进行复检，当复检结果在该项指标检测标准规定再现性范围内的，以需方到货验收时检测结果为结算依据，当复检结果超出该项指标检测标准规定再现性范围的，以复检结果为结算依据。

1.4.5.2 第三方复检费用由提出异议方承担。

## 1.5 试验方法

- 1.5.1 化学成分

1.5.1.1 化学成分分析方法应符合GB/T 20975（所有部分）或GB/T 7999的规定。

1.5.1.2 分析数值的判定采用修约比较法,数值修约规则按GB/T 8170的有关规定进行,修约数位应与表规定的极限数位一致。

## 1.6 标志、标签和随行文件

- 1.6.1 标志

包装袋上应标明：产品名称、产品执行标准号、产品批号、净含量、生产企业名称和地址。

- 1.6.2 随行文件

每批产品应附有质量证明书等，应注明：①供方信息；②产品名称和牌号；③批号、净含量；④分析检验结果及供方技术(质量)监督部门印记；⑤执行标准号；⑥生产日期或包装日期。

## 1.7 运输和贮存

1.7.1 铝钛硼用干燥木质托盘盛装,表面用整体的塑料布包裹后,再用高强度塑料包装带捆扎,应保证不散捆。

1.7.2 产品发运时，车厢内应清扫干净或铺垫防护材料。不同牌号的产品不应混装。

1.7.3 产品应分批堆放在清洁、干燥的仓库内，不应污染。

1.7.4 产品运输过程应做好防雨、防潮、防腐蚀。

## 1.8 扣款细则

当供方供应的铝钛硼不合格时，如需方同意接收使用的，按以下扣款细则进行扣款，否则进行退货处理。

表2：铝钛硼扣款细则

| 铝钛硼扣款细则 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子项 | 要求 | 降级扣款规定 | 扣款 |
| 1 | Fe% | ≤0.30 | 每高于要求0.02 | 100元/吨 |
| 2 | Ti% | 4.5~5.5 | 每高于或低于要求0.1 | 100元/吨 |
| 3 | B% | 0.8~1.2 | 每高于或低于要0.05 | 100元/吨 |
| 4 | V% | ≤0.20 | 每高于要求0.02 | 100元/吨 |
| 5 | 外观质量 | 外观不合格，经需方评审可使用的，扣50元/吨，不能使用的，退货处理。 |  |  |
| 注：降级扣款时，不足0.02按0.02标准扣款；不足0.05按0.05标准扣款；不足0.1按0.1标准扣款。 |  |  |  |  |