附件2：质量技术标准

铝锶合金技术质量标准

## 1.1 范围

本标准规定了铝锶合金的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和随行文件（质量证明书）等内容。

适用于新材料公司采购铝锶合金质量技术要求、质量检验及质量验证。

## 1.2 规范性引用文件

下列文件中，除正在执行的合同中有明确规定外；其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。该部分标准的引用，包括（但不限于）取样方法、检测方法、重复性、再现性、数值修约等规定要求。

GB/T 7999铝及铝合金光电直读发射光普直读分析方法

GB/T 20975铝及铝合金化学分析方法

GB/T 8170数值修约规则与极限数值的判定方法

GB/T 3246.1变形铝及铝合金制品组织检验方法 第1部分：显微组织检验方法

GB/T 3246.2变形铝及铝合金制品组织检验方法 第2部分：低倍组织检验方法

GB/T 27677-2017铝中间合金

GB/T 17432变形铝及铝合金化学成分分析取样方法

## 1.3 技术要求

1.3.1 主要化学成分

铝锶合金采用牌号为Al99.70的重熔用铝锭作为原材料生产，重熔用铝锭的化学成分应符合GB/T 1196的规定；或采用相应纯度的铝锭作为原材料生产，铝锶合金其牌号和化学成分应符合GB/T 27677-2017的标准。主要化学成分应符合表1的规定。

表1：主要化学成分

| 牌号 | 化学成分(质量分数)/％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 杂质元素,不大于 |  |  |  |
|  | Fe | Sr | Ca | P |
| AlSr10 | 0.30 | 9.0~11.0 | 0.03 | 0.01 |

- 1.3.2 外观质量

1.3.2.1 外观不允许存在夹渣、腐蚀、夹杂物、油污或任何异物等。

1.3.2.2 杆状铝锶合金长度要求为400mm，直径为9.5mm±0.3，每小包重量为20kg至25kg。

1.3.2.3 块状铝锶合金要求每小块100克/块、200克/块、250克/块、500克/等，每箱25kg包装。

1.3.2.4 在每小包的外包装上必须喷涂铝锶合金字样及单包重量。

## 1.4 检验规则

- 1.4.1 检测和验收

1.4.1.1 每批铝锶合金，供方需检测合格后，方可发货至需方。每批铝锶合金发货时，供方需随车提供检测报告，并得到需方的认可。

1.4.1.2 每批铝锶合金到货后，需方应逐批进行取样封存留样，且每季度至少对留样随机抽检一次。当发现检验结果与合同约定不符时，应及时向供方提出异议。供方在收到需方质量异常反馈后，应在3个工作日内进行处理，否则视为默认需方提出的异议和后续处理意见。

1.4.1.3 生产过程中出现相关质量问题时，若经验证为铝锶合金质量不合格所引起的，则应依据合同约定视同为供方违约，由供方承担相关责任并赔偿相应损失。情节严重的，取消其供应商资格，列入供应商黑名单。

1.4.1.4 必要时，需方可依据订货单（或合同）约定，进入供方现场对拟交货的产品进行供货前的抽查检验。

1.4.2 检验项目

每批应进行表1规定的化学成分及外观的检验。

1.4.3 取样和制样

1.4.3.1 取样时供需双方现场共同取样、封样（供方无法现场参与时，可委托运输司机与需方一起取样，供方须出具加盖公章的书面授权文件）。

1.4.3.2 每批次随机抽取3块铝锶合金，每块铝锶合金试样分为1份，一份需方验收检测，一份需方保存留底，一份备复检仲裁使用，一份样品共三块试样组成。

1.4.3.3 封存试样保存期限不少于3个月。

1.4.4 检验结果的判定

1.4.4.1 任一试样的化学成分不合格时,则判该批不合格。

1.4.5 复检

1.4.5.1 供需双方在验收过程中就质量问题发生争议时，供方需在3个工作日内提出复检申请，用需方到货验收时封存样品进行复检。双方一起确认样品后，在广西百矿冶金技术研究有限公司进行复检，当复检结果在该项指标检测标准规定再现性范围内的，以需方到货验收时检测结果为结算依据，当复检结果超出该项指标检测标准规定再现性范围的，以复检结果为结算依据。

1.4.5.2 第三方复检费用由提出异议方承担。

## 1.5 试验方法

1.5.1 化学成分分析方法应符合GB/T 20975（所有部分）或GB/T 7999的规定。

1.5.2 分析数值的判定采用修约比较法,数值修约规则按GB/T 8170的有关规定进行,修约数位应与表规定的极限数位一致。

## 1.6 标志、标签和随行文件

1.6.1 标志

包装袋上应标明：产品名称、产品执行标准号、产品批号、净含量、生产企业名称和地址。

1.6.2 随行文件

每批产品应附有质量证明书等，应注明：①供方名称；②产品名称；③牌号；④产品类别（块、或线杆）；⑤批号；⑥净重和件数；⑦各项分析检验结果和供方质检部门的检印（或检验标识）；⑧出厂日期（或包装日期）。

## 1.7 运输和贮存

1.7.1 铝锶合金用干燥木质托盘盛装,表面用整体的塑料布包裹后,再用高强度塑料包装带捆扎,应保证不散捆。

1.7.2 产品发运时,车厢内应清扫干净或铺垫防护材料。不同牌号的产品不应混装。

1.7.3 产品应分批堆放在清洁、干燥的仓库内，不应污染。

1.7.4 产品运输过程应做好防雨、防潮、防腐蚀。

## 1.8 扣款细则

当供方供应的铝锶合金不合格时，如需方同意接收使用的，按以下扣款细则进行扣款，否则进行退货处理。

表2：铝锶合金扣款细则

| 铝锶合金扣款细则 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子项 | 要求 | 降级扣款规定 | 扣款 |
| 1 | Fe% | ≤0.30 | 每高于要求0.02 | 100元/吨 |
| 2 | Sr% | 9.0~11.0 | 每高于或低于要求0.1 | 100元/吨 |
| 3 | Ca% | ≤0.03 | 每高于要求0.01 | 50元/吨 |
| 4 | P% | ≤0.01 | 每高于要求0.01 | 50元/吨 |
| 5 | 外观质量 | 经需方评审可降级使用的，扣款50元/吨，不能使用的，退货处理。 |  |  |
| 注明：1.降级扣款时，不足0.01按0.01标准扣款，不足0.02按0.02标准扣款，不足0.1按0.1标准扣款。 2.任意1cm2的纵截面中，Al4Sr粒子呈块状或杆状，分布大致均匀，粒子平均尺寸＜80μm，单个粒子最大尺寸＜200μm。 3.交货的品种、质量等不符合合同规定的，买方有权选择是否降低标准使用或按等外品进行退货、换货或让步接收处理。 |  |  |  |  |