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靖西市锰矿有限责任公司碳酸锰矿石入厂质量标准
[bookmark: bookmark120][bookmark: _GoBack]（初稿，以后续定稿为准）
1 碳酸锰矿石
[bookmark: bookmark121]1.1 范围
本标准规定了碳酸锰矿石的技术要求、检验规则、取样、试验方法等内容。适用于公司采购碳酸锰矿石质量技术要求、质量检验及质量验证。
[bookmark: bookmark3]1.2 规范性引用文件
下列文件中，除正在执行的合同中有明确规定外；其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。该部分标准的引用，包括（但不限于）取样方法、检测方法、重复性、再现性、数值修约等规定要求。
锰矿石物相分析方法[I].地质出版社《岩石矿物分析》（第四版），2011：856-858 GB/T 1506-2016 锰矿石 锰含量的测定 电位滴定法和硫酸亚铁铵滴定法
GB/T 8170数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T 6682分析实验室用水规格和试验方法
GB/T 601化学试剂标准滴定溶液的制备
GB/T 2011散装锰矿石取样、制样方法
GB/T 29516-2013锰矿石 水分含量测定
[bookmark: bookmark4]1.3 质量等级、规格型号要求
碳酸锰矿石Mn2+含量以12%为基准（由于各矿源碳酸锰矿石Mn2+含量不一致，可根据矿源及生产运行情况，供需双方协商确定碳酸锰矿石Mn2+含量基准值，并在合同中明确注明），同等条件下，优先采购靖西市湖润镇、大新县下雷镇及周边接壤乡镇矿源，水分含量≤3%，颜色为灰、深灰。
[bookmark: bookmark5]1.4 检验规则
1.4.1 检测和验收
1.4.1.1  碳酸锰矿石由供需双方对标检验。由供需双方共同取样，以锰矿公司检测结果为主要验收和结算依据。每批次碳酸锰矿石运输到指定位置后，以供需双方在卸货现场取样作为检测样品，双方对碳酸锰矿石 Mn2+含量的检测误差在0.3 度以内的，以锰矿公司检测数据作为结算依据,误差在0.3 度~0.5 度的，以双方检测平均值作为结算依据。误差超过0.5 度的，任何一方可以申请到双方认可的具有资质的第三方检测机构开封公样检测，以第三方检测机构的检测结果作为结算依据或双方重新取样后共同化验，以共同化验的结果作为结算依据。若经现场取样检测，碳酸锰矿石 Mn2+含量低于 10%的，锰矿公司有权对该批次碳酸锰矿石予以无条件拒收，且由此产生的一切费用（卸货、仓储、倒运等）由供方承担。
1.4.1.2  重量以需方到货过磅数为结算依据。双方允许磅差范围为0.3%，误差超过0.3%的，以供需双方过磅数的平均值或双方协商结果为结算依据。
1.4.1.3  取样、制样全过程需在供需双方人员共同监督下进行。若供方人员未按规定时间到场或无委托人员，视为自动放弃监督权，需方独立取样、制样结果同样有效，并作为最终结算依据。
1.4.1.4  为了防止采购的矿石在运输过程中私自拆封或调换，确保矿石的质量等，供方需在矿石整车中加装封签/封条。
1.4.2 检验项目
每批碳酸锰矿石需检测 Mn2+含量、水分含量。
1.4.3 取样
1.4.3.1 在接到相关部门下达调矿通知后，取样员在相应的时间到取样地点开展取样工作。
1.4.3.2  ① 碳酸锰精矿运到金属锰厂原料棚后，由取制样员随机抽检随车封条。每车矿石用铲车随机取一铲（约0.5吨）归堆，当日同一供应商做一个综合大样，直至当日调运完毕后，用铲车翻铲均匀综合大样。每个综合大样由铲车搅拌均匀后，经雷蒙机清洗机内残粉至少15分钟，清洗干净后开始取样，之后按5分钟取一次样的频率直至取样结束。每批次调矿在30车以下（包含30车）时取4个综合样品。（如：当天调运12车精矿则每3车作为一个综合样品；如：调运20车则每5车作为一个综合样品）；当批次调矿量超过30车次时，每5车增加取一个综合样品。③雷蒙机故障时采用手工取样方法：每个归堆样品经铲车摊开，采用九宫格取样法取样之后进行一次破碎（样品粒径≤5mm），缩分成每个样品至少500g。经一次破碎后的样品封袋进行第一次编码送往制样室经磨粉机进行研磨制样（样品需全部经过100目筛），缩分。
1.4.3.3 样品封袋进行第一次编码，送往制样室。整个采样过程中由取样员取样、监督员、供应商或授权委托人员在场监督，否则样品无效。
1.4.3.4 制样员在三方取样人员在场的情况下，将样品搅拌均匀分成三份，对样品进行第二次编码，一份由质量室化验用、一份供应商取回、一份由制样员、取样员、监督人员及供应商或授权委托人员共同签字封存。
1.4.3.5 碳酸锰矿石试样保存期限不少于1个月，且完成结算无异议后方可处理。
1.4.4 检验结果的报告
质量室材料分析员对样品检测完成后，由质量室检测主管进行审核并根据对应的编码进行解码录制报表。经报质量室主任审核审批后报出该批次调矿检测结果。
[bookmark: bookmark6]1.5 试验方法
1.5.1 化学分析方法
1.5.1.1 碳酸锰矿石中Mn2+含量测定应根据以下方法进行测定：
1） 锰矿石物相分析方法[ Ⅰ].地质出版社《岩石矿物分析》（第四版），2011：856-858
2）Mn2+含量的测定 硫酸亚铁铵滴定法
Mn2+含量的测定（企业标准）：称取0.2g（精确至0.0001g）风干试样，置于250ml三角瓶中，加40ml（1+99）HClO4 ，在沸水浴上浸取30min，用慢速滤纸过滤于另一个300ml三角瓶中。水洗三角瓶三次，再清洗滤纸上的残渣5~6次，将滤液加热浓缩至5~10毫升，加20毫升（500+20）磷酸高氯酸、5毫升硝酸，继续加热至高氯酸烟冒尽，瓶底无小气泡，液面平静。取下稍冷加60毫升蒸馏水，冷却至室温，用0.1N硫酸亚铁铵标液滴定至溶液变浅，再加0.2%N--苯代邻氨基苯甲酸指示剂2滴，继续滴至亮黄色为终点。
按公式（1）计算锰含量ω（Mn2+）（%）
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V——消耗硫酸亚铁铵体积，单位ml；
C——硫酸亚铁铵浓度，单位mol/L；
M——试样重，单位g。
1.5.2 物理分析方法
碳酸锰矿石水分含量应依据《GB/T 29516-2013锰矿石 水分含量测定》的规定进行。
[bookmark: bookmark7]1.6 检测频次
 碳酸锰矿石运到指定卸货地点后，每车次矿石需在车辆前、中、后、左、右等多点、深部（距表面0.5米以下）取样，使用专用取样钎，确保样品具有代表性。每车份样量不少于5kg。所有份样合并为该批次大样，直至当日调运完毕后，用取样钎均匀综合大样，当质量出现异常时需加严抽检。
[bookmark: bookmark8]1.7 仲裁
1.7.1 供方对质量验收有异议的，收到化验报告单后 3 个工作日内以函件的方式向需方提出复检要求。复检函件内容包括进厂时间、批次、数量、提出异议的原因等相关信息。
1.7.2 公司结算员收到复检要求后，在 OA 上提起“吉利百矿-复检/仲裁审批 ”流程（流程需附复检仲裁函件、检测结果、合同或质量指标要求），经流程提起部门负责人、相关科室业务审核、质量分管领导、总经理、集团采购中心、质量部审批后，抄送质量室执行。
1.7.3 公司结算员将复检时间回复至供方，要求供方及时到达现场开展复检仲裁工作。
1.7.4 双方一同到达现场采取（提取）复检仲裁样品，并填写《复检仲裁样品取送样确认单》，同时保留影像资料。若提出异议的供方无法参与，视为完全认可需方复检结果。
1.7.5 已开发票结算的批次，不得申请复检。
[bookmark: bookmark9]1.8 扣款细则
当供方供应的碳酸锰矿石不合格时，如需方同意接收使用的，按以下碳酸锰矿石质量协议进行扣款，否则进行退货处理。

	碳酸锰矿石质量协议

	检测项目
	指标要求
	质量细则约定（按合同约定执行）

	
Mn2+
	
以 12%为基准
	每高于要求 0.1%
	增加 3 元/吨

	
	
	每低于要求 0.1%
	扣款 3 元/吨

	
	
	低于10%
	需方有权拒收。如由于生产需要让步接收的，按双方协商结果为结算依据。

	水分含量
	≤3%
	高于 3%
	扣除大于 3%部分重量
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