一氧化锰矿粉（焙烧矿粉）
技术任务书
（暂行，开标前如有澄清以澄清版为准）
1 一氧化锰矿粉(焙烧矿粉)
1.1 范围
本标准规定了一氧化锰矿粉、焙烧矿粉的技术要求、检验规则、取样、试验方法等内容。适用于公司采购一氧化锰矿粉焙烧矿粉质量技术要求、质量检验及质量验证。
1.2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的 。凡是注日期的引用文件 ,仅注日期的版本适用于本文件 。凡是不注明日期的引用文件 ,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 。
GB/T 2011   散装锰矿石取样 、制样方法
GB/T 6682   分析实验室用水规格和试验方法
GB/T 8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T 14949. 8   锰矿石化学分析方法    湿存水量的测定
1.3质量等级、规格型号要求
一氧化锰矿粉焙烧矿粉Mn含量以43%为基准，还原率≥95%,粒度：100目筛过筛率≥95%，水分≤2%，铜≤0.050%，硫≤0.4% 包装：吨袋包装。
1.4检验规则
1.4. 1检测和验收
1.4.1.1 焙烧矿粉由供需双方对标检验。由供需双方共同取样，以锰业公司检测结果为主要验收和结算依据。每批次一氧化锰矿粉（焙烧矿粉）运输到锰业公司厂区后，以供需双方在锰业公司现场取样作为检测样品，双方对焙烧矿粉 Mn含量的检测误差在0.4度以内的，以锰业公司检测数据作为结算依据，误差在0.4度～0.8度的，以双方检测平均值作为结算依据。误差超过0.8度的，任何一方可以申请到双方认可的具有资质的第三方检测机构开封备查样检测，以第三方检测机构的检测结果作为结算依据，或双方重新取样后共同化验，以共同化验的结果作为结算依据。 
1.4.1.2 重量以需方到货过磅数为结算依据。双方允许磅差范围为0.3%，误差超过0.3%的，以供需双方过磅数的平均值或双方协商结果为结算依据。
1.4.1.3  取样、制样全过程需在供需双方人员共同监督下进行。若供方人员未按规定时间到场或无委托人员，视为自动放弃监督权，需方独立取样、制样结果同样有效，并作为最终结算依据。
1.4.1.4  为了防止采购的货物在运输过程中私自拆封或调换，确保矿石的质量等，供方需在货物整车中加装封签/封条，封签/封条不完整的需方有权拒收该车货物。
1.4.1.5  供方须使用合格吨袋封装货物，确保装卸运输全程吨袋无破损、不漏料。凡发货后因吨袋材质、缝制、封口、捆扎问题造成包装破损、物料外泄、货物损耗，供方负责补货、退款并承担全部运费及相关损失；收货当场发现包装破损，需方有权拒收，供方自行运回并重新供货。若因吨袋破损造成需方场地污染、人工清理等间接损失，一并由供方据实赔付。
1.4.2检验项目
每批焙烧矿粉需检测Mn含量、Mn2+含量、还原率、铜、硫、目数、水分含量。
1.4.3 取样
1.4.3.1在接到相关部门下达到货通知后，取样员在相应的时间到取样地点开展取样工作。
1.4.3.2一氧化锰矿粉（焙烧矿粉）运到锰业公司厂区后，每车次一氧化锰矿粉（焙烧矿粉）作为一个批次抽取样本，每袋中采取0. 1kg 至0 .2kg 子样。合并全部子样组成检验批次的样本，总样量不少于2kg 。样本经充分混合，分成相等的三份，一份由质量室化验用、一份供货方取回、一份由制样员、取样员、监督人员及供应商或授权委托人员共同签字封存。(卸货后需方不定期抽查取样，如Mn%抽样结果与原结果偏差较大或生产使用异常的，向供应商反馈协商解决。)
1.4.3.3将取好的样品及时送往质量室进行分析检验，试样保存期限不少于2个月，且完成结算无异议后方可处理。
1.4.3.4 水分样品：在完成1.4.3.2样品混合步骤后，第一时间由锰业公司质量室进行水分测定。水分含量会因环境变化而有所变化，水分测定结果不受理复检仲裁；
1.4.4检验结果的报告
质量室材料分析员对样品检测完成后，由质量室检测主管进行审核并根据对应的编码进行解码录制报表。经报质量室主任审核审批后报出该批次一氧化锰矿粉（焙烧矿粉）的检测结果。
1.5 试验方法
1.5.1 锰的测定
1.5.1.1全锰含量的测定按 GB/T 1506-2016 《锰矿石 锰含量的测定 电位滴定法和硫酸亚铁滴定法》执行。
1.5.1.2 二价锰Mn2+含量测定方法提要
移取湿基试样（未烘干）0.2000克于三角瓶中，加入（1+9）硫酸15-20ml，于90℃条件下恒温水浴30分钟，并经常摇晃。后过滤于100ml容量，移取50ml滤液于300ml锥形瓶，将分取滤液置于电炉上煮沸，加入20毫升（500+20）磷酸高氯酸、5毫升硝酸，继续加热至高氯酸烟冒尽，瓶底无小气泡，液面平静。取下稍冷加60毫升水，冷却至室温，用0.1N硫酸亚铁铵标液滴定至溶液变浅，再加0.2%N——苯代邻氨基苯甲酸指示剂2滴，继续滴至亮黄色为终点。

二价锰：

其中：
V--消耗硫酸亚铁铵体积(ml)
C--硫酸亚铁铵浓度浓度（mol/L）
m--试样质量（g）
1.5.2 粒度的测定（筛余物）一氧化锰矿粉（焙烧矿粉）100目标准筛检测筛余物。
1.5.3 其他元素分析
1.5.3.1 铜（Cu）含量的测定 采用ICP-AES（电感耦合等离子体原子发射光谱仪）。
1.5.3.2 硫（S）含量的测定 采用高频红外碳分析仪测定。
1.5.3.3 水分测定依据《GB/T 29516-2013锰矿石 水分含量测定》的规定进行
1.5.4 还原率的计算：还原率=二价锰含量/全锰含量 ×100%。按1.5.1测得的质量分数计算。
2 检测频次
同一供方以每车组批抽检1次。
3 仲裁
3.1 供方对质量验收有异议的，收到化验报告单后3个工作日内以函件的方式向需方提出复检要求。复检函件内容包括进厂时间、批次、数量、提出异议的原因等相关信息。
3.2 公司结算员收到复检要求后，在OA 上提起“吉利百矿-复检/仲裁审批” 流程(流程需附复检仲裁函件、检测结果、合同或质量指标要求),经流程提起部门负责人、相关科室业务审核、质量分管领导、集团采购中心、质量管理部门审批后，抄送质量室执行。
3.3 公司结算员将复检时间回复至供方，要求供方及时到达现场开展复检仲裁工作 。
3.4 双方一同到达现场采取(提取)复检仲裁样品，并填写《复检仲裁样品取送样确认单》,同时保留影像资料。若提出异议的供方无法参与，视为完全认可需方复检结果。
3.5 已开发票结算的批次，不得申请复检。

4 扣款结算细则

4.1.1货到需方后，过磅、取样按需方标准检验验收，化验结算按小数点后2位四舍五入计算，按车次/批次平均品位作为结算依据。
4.1.2以需方过磅重量为结算依据(过磅重量扣除2kg/包，保留小数点后两位小数)
过磅净吨数计算公式：过磅净吨数 = 过磅毛重−（包装袋数量 ×2kg / 包）÷1000
4.1.3 水分结算规则：基准水分≤2%，结算时扣除实际水分超出基准水分的部分，  干基结算重量计算公式：干基结算吨数 = 需方过磅净吨数 ×(1−实际水分 %)
4.1.4 结算总价计算公式：结算总价 = 干基结算吨数 × 最终调整后干基吨单价（元 / 吨）其中：吨度结算单价 × 实际全锰品位（%）= 基准干基吨单价，最终调整后干基吨单价为基准干基吨单价经全锰含量、还原率、铜、硫、目数各项质量调整后的最终单价。
4.1.5 若供方供应的焙烧矿粉不符合本协议质量要求，如需方同意接收使用，按本细则约定执行扣款结算；如需方不同意接收，需方有权做退货处理，相关费用由供方承担。
4.1.6 各项质量扣款为独立计算，最终调整后干基吨单价为基准单价依次扣除全锰、还原率、铜、硫、目数各项调整金额后的结果。
4.1.7 本细则未约定事宜，由买卖双方协商一致后签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
	焙烧矿质量协议
（暂行）

	检验项目
	基准/指标要求
	质量细则约定

	




Mn
	




以43%为基准
	≥47.00%
	每增加1%，吨度结算单价增加1元/吨度（按实际超出比例精准计算）                                                    增加金额 =（实际品位−43）×1元/吨度

	
	
	43.00%-46.99%
	[bookmark: _GoBack]按合同约定基准吨度单价结算，按实际品位计算

	
	
	42.00%-42.99%
	每降低1%，按合同约定基准吨度结算单价减少1元/吨度（按实际不足比例精准计算）                           扣减金额 =（43−实际品位）×1元/吨度

	
	
	40.00%-41.99%
	每降低1%，按合同约定基准吨度结算单价减少3元/吨度（按实际不足比例精准计算）                           扣减金额 =（43−实际品位）×3元/吨度

	
	
	＜40.00%
	拒收。如由于生产需要让步接收的，按双方协商结果为结算依据

	还原率基准95%       （还原率=二价锰含量÷全锰含量×100%）
	≥95%
	按合同约定吨数基准单价结算

	
	92.00% - 94.99%
	每不足基准1%，吨度结算单价扣减2元/吨度     （按实际不足比例精准计算）                        扣减金额 =（95−实际还原率）×2元/吨度

	
	＜92.00%
	视为质量不合格，买方有权拒收货物，或由买卖双方另行协商折价结算方案。

	铜
	≤0.050%
	0.050%＜实测≤0.060%：
	干基吨单价扣减30元/吨；

	
	
	0.06%＜实测≤0.070%：
	干基吨单价扣减60元/吨；

	
	
	＞0.070% 
	需方有权拒收。如由于生产需要让步接收的，按双方协商结果为结算依据

	
硫
	≤0.4%
	0.4%＜实测≤0.99%
	0.4%＜实测≤0.99%，每增加0.1%，按合同约定基准吨度结算单价减少2元/吨度（按实际不足比例精准计算） 

	
	
	＞1% 
	需方有权拒收。罚没不予结算。

	水分
	≤2.00%
	超出部分按干基公式折算扣除

	粒度
	100目过筛≥95%
	1.目数 93.00%（含）～95.00%（不含）：干基吨单价扣减20元 / 吨；
2. 目数 90.00%（含）～93.00%（不含）：干基吨单价扣减40元 / 吨；
3. 目数＜90.00%：需方有权拒收货物。如由于生产需要让步接收的，按双方协商结果为结算依据。




第 1 页 共 6 页


领导签字：
oleObject1.bin

image1.wmf
含水量

定容体积

分取体积

´

´

´

=

+

m

C

V

(%)

n

2

M


